방부목 규격 및 구매 시방서

지리산권관광개발조합

방부목 규격 및 구매 시방서

1. 적용범위

본 시방서는『2019년 지리산둘레길 명품화사업(산청군)』을 추진 하는데 필요한 방부목 구매를 위한 재질, 규격, 품질, 운반 및 보관, 납품 등에 관한 사항에 대하여 적용한다.

2. 계약의 일반사항

이 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 점에 대하여

입찰/계약전에 발주청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는

발주청의 해석 및 의견에 따라야 한다.

3. 물품명세

품 명	규 격	등급	단위	수량	비 고
방부각재	240×150×1200	H3	㎥	24.0
방부원주목	Φ105×1200	H3	㎥	3.74
방부원주목	Φ80×600	H3	㎥	2.26

4. 적용자료

가.  목재는 KS F 1519 및 산림청의 ″목재의 방부· 방충 처리기준″에 따른다.

나. 목재의 방부는 ACQ 방부처리 H3 이상으로 한다.

5. 필요조건

목재의 가압식 방부처리방법은 KS F 2219, 방부제의 성능시험 방법은

KS F 2251,  KS F 2252,  KS F 2254,  KS F 2255에 따르며, 별도의 방부

방법은 공사시방서에 따른다.

6. 방부처리 기준(방법)

등급	목재종류	사용방부제 및 흡수량	처리방법	침윤도	함수율
H3	낙엽송	- KD로서 6㎏/㎥ (12시간이상 침지) - ZKF로서 4㎏/㎥ 이상 - ACQ로서 4㎏/㎥ 이상	침지법 가압법	80%이상	20~30%

- 본 규격에서 사용되는 목재의 방부처리는 방부효과를 높이기 위한 인사이징(incising) (H3)을 적용한다.

7. 검사 및 시험

가. 외관 및 치수검사는 표준규격서에 의거 각부를 검사하여 이상이 없어야 한다.

나. 시험은 계약자가 시험설비를 갖춘 경우 공사감독관이 입회하에 시험을

실시하고 자체시험이 불가능한 경우 공인시험기관에 의뢰하여 시험을

하여야 하며 시험성적서는 물품 납품시 2부를 작성하여 제출하여야 한다.

다. 시험은 방부처리 후 납품전에 실시하여야 하며 시험에 합격된 제품에

한하여 납품한다.

라. 시험 및 검사에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

8. 품질보증

가. 본 시방서에 의하여 제작 구입되는 물품은 현장설치 검사 완료 후 2년간

책임 보증하여야 한다.

나. 납품에 있어 결함이 있거나 성능이 미달되는 경우에는 계약자는 지체

없이 재공급 또는 변상조치 하여야 하며, 이에 소요되는 제반경비는

계약자가 부담하여야 한다.

9. 납 품

가. 납품기간은 계약일로부터 40일 이내로 한다.

나. 납품물량 및 시기는 사전에 발주청과 협의하여야 한다.

다. 납품장소는 공사감독관이 요구하는 지정장소로 한다.

10. 기  타

본 시방서에 명시된 규격과 동일한 제품의 생산이 불가능할 경우에는 발주처

의 감독관의 승인을 받아 다른 규격을 적용할 수 있으며, 변경에 따라 발생

되는 단가차이는 정산 후 계약금액을 조정할 수 있다.